-	10V	16V	25V	35V	63V	160V	250V	
1	-	-	-	14	16	18	20	
2.2	-	-	6	8	10	10	10	
4.7	-	-	15	7,5	4,2	2,3	5	
10	-	6	4	3,5	2,4	3	5	
22	5,4	3,6	2,1	1,5	1,5	1,5	3	
47	2,2	1,6	1,2	0,5	0,5	0,7	0,8	
100	1,2	0,7	0,32	0,32	0,3	0,15	0,8	
220	0,6	0,33	0,23	0,17	0,16	0,09	0,5	
470	0,24	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1	0,3	
1000	0,12	0,1	0,08	0,07	0,05	0,06	-	
4700	0,23	0,2	0,12	0,06	0,06	-	-	

-	10V	16V	25V	35V	63V	160V	250V	
1	-	-	-	14	16	18	20	
2.2	-	-	6	8	10	10	10	
4.7	-	-	15	7,5	4,2	2,3	5	
10	-	6	4	3,5	2,4	3	5	
22	5,4	3,6	2,1	1,5	1,5	1,5	3	
47	2,2	1,6	1,2	0,5	0,5	0,7	0,8	
100	1,2	0,7	0,32	0,32	0,3	0,15	0,8	
220	0,6	0,33	0,23	0,17	0,16	0,09	0,5	
470	0,24	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1	0,3	
1000	0,12	0,1	0,08	0,07	0,05	0,06	-	
4700	0,23	0,2	0,12	0,06	0,06	-	-